Лабораторная работа № 5

ПРОБОЙ КОНТАКТОВ МЕТАЛЛ-ПОЛУПРОВОДНИК

И  p – n -  ПЕРЕХОДОВ

Цель работы: Ознакомиться с методами экспериментального измерения параметров пробоя контактов металл-полупроводник и p-n переходов, научиться практически измерять эти параметры и обрабатывать результаты измерений.

Приборы и оборудование: Установка для измерения обратных вольтамперных характеристик контактов при различных температурах: нагревательная печь, термометр, p-n переходы (диоды Д814А, Б, С, Д), источник питания,  вольтметр, миллиамперметр, магазин сопротивлений Р 33.

ТЕОРИЯ ПРОБОЯ КОНТАКТОВ

Пробоем контактов называется явление резкого увеличения обратного тока при превышении обратным напряжением, приложенным к контакту, некоторой величины Un , называемой обратным пробивным напряжением. Причиной пробоя контакта является генерация дополнительных носителей заряда. По механизму генерации этих дополнительных носителей различают три основных типа пробоя:

1. Тепловой пробой – за счет локального разогрева контакта при прохождении обратного тока;

2. Туннельный пробой - за счет локального туннелирования электронов сквозь потенциальный барьер контакта при больших напряженностях электрического поля;

3. Лавинный пробой – обусловленный ионизацией атомов решётки свободными носителями заряда (электронами и дырками), которые приобретают высокую энергию в сильном электрическом поле обеднённой области контакта.

Как отдельный тип можно выделить поверхностный пробой, который осуществляется по поверхности проводника в месте выхода обеднённой области контакта на поверхность. Этот пробой осуществляется по одному из описанных выше механизмов.

Тепловой пробой

Явление теплового пробоя связанно с тем, что при прохождении обратного тока через контакт в нем выделяется джоулево тепло. Это приводит к нагреванию контакта, то есть повышению его температуры, если количество тепла, которое выделяется на контакте оказывается больше, чем отводится от него. Повышенная температура способствует интенсивной тепловой генерации электронно-дырочных пар в обедненной области контакта, что приводит к росту обратного тока и падению сопротивления контакта. Рост тока вызывает увеличение выделения тепла на контакте и еще большее уменьшение его сопротивления и т.д. В результате контакт с течением времени нагревается все сильнее, обратный ток через него растет, а его сопротивление падает. Наступает пробой контакта. Если не принять специальных мер, ток в цепи возрастет до очень большой величины и контакт может выйти из строя, то есть наступит необратимый пробой. Если же в электрической внешней цепи имеется ограничительное сопротивление величиной R, то ток через контакт возрастет только до величины U/R,  где U - напряжение батареи и после снятия обратного напряжения и охлаждения контакт восстановит свои первоначальные свойства, то есть в данном случае пробой контакта будет обратимым. Напряжение UT при котором наступает тепловой пробой определяется выражением:

UT = kT2I0RTEg      		                           (1)

Как видно из приведенного выражения, напряжение теплового пробоя контакта определяется его обратным током насыщения I0. Чем больше ток I0, тем меньше напряжение пробоя. Поскольку I0 экспоненциально увеличивается с температурой, то и напряжение теплового пробоя также быстро падает с ростом температуры, что является основным признаком данного механизма пробоя. Кроме этого напряжение пробоя UT сильно зависит от наличия теплоотвода, поэтому для предотвращения теплового пробоя необходимо обеспечить хороший отвод тепла от контакта.

Тепловой механизм пробоя преобладает над туннельным и лавинным пробоем в контактах металл-полупроводник и p-n переходах, изготовленных на основе узкозонных полупроводников с шириной запрещенной зоны менее 0,7 эВ. В таких контактах, во-первых, велики обратные токи насыщения I0, во-вторых,  незначительное увеличение температуры приводит к сильному  возрастанию I0. Примеры таких полупроводников – Ge, GaSb, InAs, InSb. Необходимо заметить, что тепловой пробой может возникнуть на фоне других механизмов пробоя. Когда обратный ток через контакт достигнет достаточной величины, чтобы в единицу времени выделялось больше тепла, чем отводилось. С повышением температуры окружающей среды отвод теплоты от контакта уменьшается и тепловой пробой наступает при меньших обратных напряжениях. Это является характерным признаком данного механизма пробоя.

Туннельный пробой

Туннельный эффект заключается в способности электронов проходить сквозь достаточно тонкие препятствия (потенциальные барьеры) без изменения своей энергии (туннельным образом). Электроны как бы отыскивают свободный «туннель» в препятствии и «свободно» проходят по нему. Туннельный эффект есть проявление волновых свойств электрона. Известно, что когда размеры препятствия сравнимы с размерами длины волны самого электрона (порядка нескольких ангстрем), то электрон проявляет себя как электромагнитная волна. Как любая волна, электрон проникает в глубь препятствия на некоторую глубину и имеется определенная вероятность, что по ту сторону препятствия возбудится точно такая же волна.

Для прохождения электроном препятствия с помощью туннельного эффекта необходимо выполнение следующих условий:

а) потенциальный барьер должен быть достаточно тонким, толщиной менее 100 Å, в противном случае вероятность туннелирования для электронов будет ничтожна мала;

б) за потенциальным барьером должны быть разрешенные и свободные энергетические уровни для электронов. Туннельный пробой заключается в вырывании валентных электронов из атомов полупроводника туннельным образом под действием сильного электрического поля возникающего в достаточно тонких обеднённых областях контактов при больших обратных напряжениях. Поэтому туннельный пробой еще называют полевым, для его развития необходимы напряженности полей порядка 107 -108 В/см.

В выпрямляющих контактах металл-полупроводник n-типа туннельный пробой происходит путем туннелирования электронов металла сквозь обедненную область контакта в зону проводимости полупроводника (рис.1(а)). В p-n переходах туннельный пробой происходит за счет туннелирования электронов из валентной зоны p-области через запрещённую зону обедненной области в зону проводимости n-типа ( рис. 1(б) ). Туннельный пробой будет наблюдаться с малой шириной обедненной области 100Å. Как известно, для контакта металл-полупроводник выполняется

 = B U0−Ueεε0Nd            		               (2)

где U - напряжение, приложенное к контакту, U0 - контактная разность потенциалов, e - заряд электрона, , 0 - диэлектрическая проницаемость полупроводника и электрическая постоянная, соответственно, Nd - концентрация ионизированных донорных центров в полупроводнике.

Туннельный ток очень сильно зависит от напряженности электрического поля в обедненной области контакта и от её ширины. Для контактов, изготовленных на основе германия и кремния туннельный пробой наступает при напряжённостях равных соответственно 7105 В/см и 1,4106 В/см. Ширина обедненной области при этом, как было сказано, не должна превышать 100 Å. Это возможно лишь в контактах, изготовленных на основе сильнолегированных, вырожденных полупроводниках ( Nd1018 см-3 ), поскольку с увеличением концентрации доноров ширина обедненной области, согласно формуле (2), будет уменьшаться. Соответственно этому, напряжение туннельного пробоя будет уменьшаться с увеличением концентрации доноров в полупроводнике. При повышении температуры напряжение туннельного пробоя несколько уменьшается, вследствие уменьшения ширины запрещенной зоны полупроводника и увеличения в связи с этим, вероятности туннелирования электронов через обедненную область контакта.

Лавинный пробой

Если ширина обеднённой области контакта  существенно больше длины свободного пробега  электрона или дырки, то эти свободные носители заряда в сильном электрическом поле, которое существует в обедненной области полупроводника, могут разогнаться достаточно, чтобы набрать энергию необходимую для ионизации атомов решетки полупроводника с образованием новой пары свободных носителей - электрона и дырки. Образовавшиеся носители заряда сами принимают участие в дальнейшей ионизации атомов. В результате образуется лавина свободных носителей, что приводит к быстрому возрастанию обратного тока через контакт. Такой механизм пробоя носит название лавинного. Основным элементарным актом данного механизма пробоя является ударная ионизация атомов полупроводника электронами и дырками в сильном электрическом поле, подобная ударной ионизации молекул в газе.

Лавинный пробой начинается, когда напряженность поля E в обеднённой области достигает некоторой критической величины Ek, достаточной для того, чтобы носители заряда (пусть это будут электроны) на длине пробега  между двумя столкновениями приобретают кинетическую энергию Wk достаточную для ударной ионизации. Энергия приобретенная электроном в электрическом поле на длине пути, запишется как

Wk = e E      				         (3)

где e - заряд электрона, E - напряженность электрического поля. Отсюда для Uпр получаем:

Uпр=Ekσ2=Wkσ2eλ

Эта формула справедлива для контакта металл-полупроводник и резкого p-n перехода.

Unp=4εkσ3=4ωkσ3eλ         			            (4)

для плавного p-n перехода. Здесь  - ширина обедненной области, а k  – энергия ионизации примеси.

Таким образом, мы видим, что

а) величина пробивного напряжения для случая лавинного пробоя выше для плавных p-n переходов и ниже для резких p-n переходов и контактов металл-полупроводник.

б) пробивное напряжение увеличивается с уменьшением . Последняя особенность обуславливает зависимость напряжения лавинного пробоя от концентрации примесей в полупроводнике и от температуры контакта.

Величина  уменьшается с увеличением концентрации Nd и Na, и следовательно, уменьшается Unp. Повышение температуры p-n перехода приводит к увеличению Unp за счёт уменьшения длины свободного пробега . Необходимо заметить, что k по порядку величины близко к Eg и несколько превосходит энергию акустического фонона (кванта колебания решетки).

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАТНЫХ ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНТАКТОВ

При пробое контактов, как показано выше, весьма незначительные изменения обратного напряжения приводят к сильным изменениям обратного тока. Поэтому при измерении вольтамперных характеристик контактов в области пробоя важно измерять и поддерживать величину обратного напряжения на контакте с очень высокой точностью, порядка 0,1% и выше. Высокую точность измерений в лабораторных условиях можно достичь, проводя измерения по точкам на постоянном токе с использованием в качестве измерителя напряжения компенсационный потенциометр постоянного тока или вольтметр с низкой погрешностью измерений. При этом источник напряжения должен быть высоко стабилизированным, чтобы не допускать случайных колебаний напряжения на контакте во время измерения.

Внешний вид установки для точного измерения обратных вольтамперных характеристик контактов на постоянном токе по точкам показан на рис.2.  Установка состоит из высоко стабилизированного источника питания типа УНИП-5 (1) или иного, точного делителя напряжения на магазинах сопротивлений типа Р-33 (2), миллиамперметра (3), измерителя напряжений (4) и образца (полупроводниковый диод) (5). Для изменения температуры контакта применяется система трубчатых нагревательных печей (6), а для ее измерения - термометр. Электрическая схема установки включает в себя источник постоянного напряжения, замкнутый на последовательно соединенные магазины сопротивления Р-33, которые предназначены для регулировки токов и напряжений.

Измерение напряжений производится высокоомным вольтметром постоянного тока типа TR-1652-2 или аналогичным, обеспечивающим измерение напряжений с точностью в несколько десятых процентов. Данный вольтметр способен работать как в режиме малых, так и больших напряжений. Для регулировки пределов измерения вольтметра служит переключатель пределов, расположенный на лицевой панели прибора.

Для изменения температуры исследуемых контактов используются трубчатые нагревательные печи, установленные на одной общей подставке и питаемые от автотрансформатора типа ЛАТР через стабилизатор сетевого напряжения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМАТРОВ ПРОБОЯ КОНТАКТОВ

Явление и особенности пробоя контактов металл-полупроводник p-n переходов можно описать рядом параметров, которые относятся либо к физической картине пробоя внутри контакта. Первый ряд параметров – таки и напряжения, наблюдаемые при пробое и их изменение при различных внешних воздействиях и в первую очередь, при изменении температуры окружающей среды. Второй ряд параметров характеризуют напряженности электрического поля при пробое, свойства носителей заряда и обеднённой области контакта и прочее. Разберем основные параметры подробнее.

Первый ряд параметров. «Внешние параметры».

1. Unp- напряжение пробоя , - минимальное внешнее напряжение, приложенное к контакту, при котором наблюдается явно выраженный пробой контакта. Физически представляет интерес само начало пробоя. Поэтому, строго говоря, напряжение пробоя должно определяться из вида обратной вольтамперной характеристики контакта в области пробоя путем её экстраполяции в некий начальный участок по определенному закону. В простейшем случае упрощенно полагают, что пробой наступает практически сразу, как только обратное напряжение превысит Unp. При этом сопротивление контакта падает до очень малой величины и на участке ниже Unp ток в цепи ограничивается лишь внешним сопротивлением токоподводящих цепей и омическими контактами к полупроводнику. Следовательно, в этой области выполняется линейный закон Ома и обратный ток возрастает с ростом обратного напряжения U. Тогда напряжение пробоя находят прямолинейной экстраполяцией участка быстрого нарастания обратного тока на ось напряжений (рис. 3).

2. Inp -ток пробоя - обратный ток, при котором наблюдается явно выраженный пробой контакта. У некоторых контактов обратный ток вообще велик и пробой контакта, то есть возрастание тока с ростом напряжения слабо выражен. В таких контактах за напряжение условно принимают напряжение при определенном заранее указанном обратном токе и называют этот ток пробивным.

3. rg - дифференциальное сопротивление контакта при пробое определяется как дифференциальный наклон обратной вольтамперной характеристики контакта в области пробоя во формуле

rg=ΔUΔI       			                              (6)

Для обычных контактов rg составляет единицы ом, и даже десятые единицы ома. Дифференциальное сопротивление в области пробоя характеризует крутизну наклона кривой вольт – амперной характеристики контакта. Чем меньше по величине это сопротивление, тем круче характеристика в области пробоя.

4. T - температурный коэффициент обратного пробивного напряжения. Обычно он выражается в относительных единицах и считается по формуле

T=ΔUΔT              			               (7)

Этот коэффициент показывает насколько изменяется напряжение пробоя при изменении температуры на один градус.

## Второй ряд параметров. «Внутренние параметры»

1. np –ширина обеденной области контакта при начале пробоя.

Определяется из измерений обратных вольтфарадных характеристик, построенных в координатах C-2(U) и экстраполяцией полученной прямой до напряжения пробоя. Полученное значение ёмкости Cnp контакта при пробое используют для расчёта np по формуле

np=εε0SCnp				   	        (8)

где S - площадь контакта.

2. Ekp - критическая напряженность электрического поля в обедненной области, выше которой начинается пробой. Определяется по формуле

Ekp=Unpσnp       		                         (9)

3.  - длина свободного пробега электрона между двумя столкновениями, которые заканчиваются ионизацией атомов. Определяется по формуле (4). Для вычисления  энергию ионизации атомов k можно принять равной ширине запрещенной зоны полупроводника Eg.

### ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ

1. Разобрать основные механизмы и параметры пробоя контактов, ознакомиться с установкой для измерения обратных вольтамперных характеристик контактов и методикой проведения измерений на ней. Уяснить порядок выполнения работы и оформление отчета, получить допуск преподавателя на выполнение работы.

2. Подготовить установку для измерения обратных вольтамперных характеристик контактов к работе. Для этого, не подключая в цепь исследуемый контакт, проверить работу источника питания, присоединить все необходимые элементы установки, согласно схеме, изображенной на рис. 2.

3. По заданию преподавателя выбрать несколько выпрямляющих контактов металл-полупроводник или p-n-переходов и произвести измерение по точкам их обратных вольтамперных характеристик, начиная от самых малых токов и напряжений и заканчивая токами до 10 мА, при трех различных температурах: 25, 50, 80 С. Обратные токи задавать согласно прилагаемой ниже таблице измерений. Измеренные значения токов и напряжений записать в таблицу исходных экспериментальных данных.

4. Построить обратные вольтамперные характеристики измеренных контактов при четырех различных температурах в обычных линейных координатах. Из построенных графиков определить параметры пробоя - Unp, Inp, rg, T  для каждого контакта и каждой температуры и занести их в таблицы итоговых экспериментальных данных.

5. Построить обратные вольтамперные характеристики измеренных контактов в двойном логарифмическом масштабе lg I-lg U выявить на них два прямолинейных участка и определить тангенсы угла наклона этих участков.

6. Экстраполировать начальный прямолинейный участок графика lg I-lg U на ось токов, и определить таким образом обратный ток насыщения I0. По формуле термоэлектронной эмиссии рассчитать высоту барьера на контакте.

ФВ = - kT ln I0SAT2

где k - постоянная Больцмана (в эВ/°K), Т - абсолютная температура (в °K), S - площадь контакта (см2), А* = 8 А/см2K2 (для GaAs) - постоянная Ричардсона.

Занести полученные значения высот барьера в таблицу окончательных экспериментальных данных.

7. Аккуратно оформить отчет о проделанной работе по прилагаемой ниже форме и предъявить его вместе с образцами преподавателю для зачета. Образцы после измерений должны быть упакованы в пакетики с подписью даты измерений и фамилии студента, проводившего измерения.

# ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Измерение вольтамперных характеристик по точкам.

1. Убедиться в исправности схемы установки (в присутствии лаборанта или преподавателя).

2. Включить приборы и прогреть их не менее 5 мин.

3. Поставить измеряемый контакт в зажим и выбрать нужную шкалу миллиамперметра (или микроамперметра).

4. Установить нужный ток через измеряемый контакт декадами магазина Р33 (R1, R2).

5. Произвести измерение напряжения и токов на исследуемом контакте.

6. Изменить температуру исследуемого контакта и повторить указанные измерения.

ФОРМА ОТЧЕТА ПО РАБОТЕ

В отчет включаются следующие данные, таблицы и графики.

1. Дата, название и цель работы.

2. Приборы, оборудование, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работы.

3. Основные теоретические формулы к положениям по физике исследуемого явления.

4.  Конкретное задание на работу - типы измеряемых контактов; их количество, предположительная область изменения обратных напряжений и токов, и температуры измерений.

5. Площади измеряемых контактов.

6. Схема рабочей установки. Данные о её точности, а также о пределах измерений.

7. Таблицы экспериментальных данных. Для определенной температуры  образца заполняется следующей таблица:

| J, мкА | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jуд., А/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lg J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lg U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Экспериментальные графики обратных вольтамперных характеристик всех использованных контактов при заданных четырех температурах в линейных координатах i(u) и в двойном логарифметическом масштабе lg i-lg u.

9. Для каждого контакта строится следующая таблица экспериментальных данных:

| T, C | Тип контакта | Uпр, В | Iпр, A | rg, Ом | Т,К-1 | ФВ, эВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |

10. Подсчет ошибок измерений.

11. 3аключения и выводы по проделанной работе, краткое объяснение полученных результатов.

### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Какова цель работы.

2 Какие приборы установки и материалы используются в данной работе?

3.Что называется пробоем и какие типы пробоев существуют?

4.Какова зависимость напряжения лавинного пробоя от температуры и концентрации донорной примеси в полупроводнике?

5.Какие параметры пробоя контактов необходимо определить в настоящей работе?

6.Опишите установку для измерений, начертите её электрическую схему. Расскажите порядок работы на ней. Какие меры по технике безопасности необходимо соблюдать при работе.

7.Изложите задание на работу.

8.Какие требования предъявляются к отчету по работе?

9.Как определяются ошибки измерения и расчета параметров пробоя?

### ЛИТЕРАТУРА

1. Пасынков В.В., Чиркин Л.А. Полупроводниковые приборы. М. 1975 г.

2. Ступельман В.Ш., Филаретов Г.А. Полупроводниковые приборы.М. 1975г.

3. Стильбанс Л.С. Физика полупроводников М. 1975 г.

4. Стриха В.И., Бузанева Е.В., Радзиевский И.Д. Полупроводниковые приборы с барьером Шоттки. М. 1974 г.

5. Зи С.М. Физика полупроводниковых приборов. М. 1973 г.

Рис. 1, (а)

Туннельный пробой контакта металл – полупроводник при обратном смещении.

Рис. 1, (б)

Туннельный пробой p-n перехода при обратном смещении.

R

V

A

ЛАТР

Рис. 2.

Блок-схема экспериментальной установки для измерения обратных вольт – амперных характеристик выпрямляющих контактов при различных температурах.

Рис. 3.

Нахождение пробивного напряжения Uпр в области обратных смещений по кривым вольт – амперной характеристики выпрямляющих контактов.